ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р

Приложение к ИК

| РТО | РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ | 01. Номер государственной регистрации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 |

02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ ЖАРОСТОЙКОГО ТОНКОПЛЕНОЧНОГО УПРОЧНЯЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

| 03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) |
| --- |
| 5 | 5 | . | 2 | 2 | . | 2 | 3 |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  |

04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков)

Технологический процесс нанесения жаростойких упрочняющих тонкопленочных кремнийсодержащих покрытий из дуговой плазмы при атмосферном давлении предназначен для повышения жаростойкости металлических поверхностей технологической оснастки, работающих в условиях высоких температур в контакте с кислородосодержащими средами и улучшения показателей шероховатости поверхности. Высокая точность нанесения тонкопленочных покрытий по толщине (до 0,3 мкм), а также простота контроля по оптической интерференционной картине, позволяет применять разработанный технологический процесс для упрочнения рабочих поверхностей пресс-форм, не допускающих в силу специфических особенностей последующей механической обработки из-за высоких требований к точности изготовления и сборки

05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам (прототипам)

Основным преимуществом является отсутствие перегрева обрабатываемой поверхности, что исключает протекание структурных и фазовых превращений в предварительно термообработанных подложках и позволяет упрочнять закаленные детали без их разупрочнения

06. Экономические преимущества

Экономическая эффективность технологического процесса обусловлена повышением срока службы деталей в 2,5-3 раза.

07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить)

Нефтехимические и машиностроительные предприятия РБ.

| 08. Код вида продукции | Т | Е | Х | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

09. Сведения об апробации продукции  (конференции, выставки, публикации, иное)

Голозубов, А.Л. Особенности адгезионного взаимодействия тонкопленочных кремнийсодержащих покрытий с металлическими подложками при действии высоких температур // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: III Междунар. науч.-техн. конф.: сб. мат. В 4 кн. Кн. 2 Высокоэнергетические технологии получения и упрочнения материалов и деталей машин / ред. коллегия: С.А. Астапчик (гл. ред.) [и др.] – Минск: ФТИ НАН Беларуси, 2008. – С. 257-259. Голозубов, А.Л. Взаимодействие плазменной струи с подложкой при нанесении тонкопленочных кремнийсодержащих покрытий осаждений из дуговой плазмы // Высокоэнергетические технологии получения и обработки материалов, технологии и оборудование для упрочнения и восстановления свойств поверхности материала: материалы IV Междунар. науч.-техн. конф: в 2 кн./ФТИ НАН Беларуси; ред.коллегия: С.А. Астапчик (гл.ред.) [и др.] – Минск:, 2009. – Кн. 2.– С. 82-87.

10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции

| м | с | е | р | и | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Влияние на окружающую среду. Экологичность

Рабочее место должно быть оснащено системой принудительной вытяжной вентиляции (условия сварочного производства).

12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей

Участок должен быть укомплектован необходимыми приспособлениями и технологической оснасткой (вращателями в горизонтальной и вертикальной плоскостях, камерами для напыления, ваннами ультразвуковой и химической очистки деталей, сварочными источниками питания типа ВДУ-506, системой принудительной вытяжной вентиляции)

13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком)

Технологический процесс

14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству

| 14.1 Код объекта прав | П | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 Код формы передачи прав | д | с | и |  |  |  |  |  |  | 14.3 Код вида предложений по сотрудничеству | П | Р | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15. Предлагаемые условия партнерства

| 15.1 Объем вложений со стороны партнера (млн. руб) | 20,0 | 15.2 Срок окупаемости (лет) | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

16. Графическое отображение объекта

| 16.1 Код типа электронного носителя | М | Д | 16.2 Имя файла | РТО20072482 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17. Правообладатели

| Краткое наименование правообладателя | ОКФС | ОКПО | УНП |
| --- | --- | --- | --- |
| УО МГПУ имени И.П.Шамякина | 1 | 1о | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 5 | 6 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 |

18. Лица для контактов

| Должность | Фамилия, инициалы | Код учен.степени | Код учен. звания (должн., статуса) | Тел. | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник НИС | Гуцко Н.В. | к | ф | м | н |  |  |  |  |  |  |  |  | 0235124379 | mozvuz@mail.gomel.by |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __@____________ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __@____________ |

| 19. | Подтверждаем, что предоставляемые сведения | НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ | х | для открытой публикации в электронных и печатных изданиях и в сети Интернет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ |  |  |

| 20. Подписи | Фамилия, инициалы | Код учен. степени | Код учен. звания (должн., статуса) | Подпись, печать | Телефон | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рук.организации | Валетов В.В. | Д | Б | И | О | Л |  |  | П | Р | О | Ф |  | М.П. | 0235124314 | mgpu@mail.gomel.by______ |
| Отв.исполн. (научн. рук.) | Голозубов А.Л. | К | Т | Е | Х | Н |  |  | Д | О | Ц |  |  |  |  | __@_______ |
| Отв. за подг.док-в | Гуцко Н.В. | к | ф | м | н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0235124379 | mozvuz@mail.gomel.by_____ |

| 21. Документы проверил и принял |
| --- |
|  |  |  | ____. _____. 20__ |
| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |